| 河北科技大学 2023年攻读硕士学位研究生入学考试试题 |  |  |  | [B]卷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 高分子化学 | 科目代码 | 843 |  | 共 | 3 | 页 |
| 适用专业 | 材料科学与工程方向2、材料与化工方向2（材料学院） |  |  |  |  |  |  |
| 注：所有试题答案一律写在答题纸上，答案写在试卷、草稿纸上一律无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

一、概念题（共25分，每题5分。答案一律写在答题纸上，否则无效。）

1．前末端效应

2．碳链聚合物

3．聚合度

4．活性聚合

5．Ziegler-Natta引发剂

二、单项选择题（共75分，每题3分。答案一律写在答题纸上，否则无效。）

1．下列官能度体系中，能生成体形产物的是      。

A 1—1                       B 1—3                       C 2—3

2．己二胺和己二酸反应生成聚己二酰己二胺是典型的      反应的例子。

A缩聚                       B加聚                       C开环聚合

3．在氯乙烯的自由基聚合中，聚氯乙烯的平均聚合度主要取决于向      的链转移常数。

A溶剂                       B引发剂                      C单体

4．下列属于杂链聚合物的是      。

A PET                         B PP                         C PE

5．下列单体中，      可以进行阳离子聚合反应。

A CH2=CH2                 B CH2=CHOCH3                 C CH2=CHNO2

6．三种引发剂在70℃半衰期如下，其中活性最大的是      。

A t1/2 = 25 h                    B t1/2 = 80 h                    C t1/2 = 5.2 h

7．金属钠能引发      。

A阴离子聚合                  B阳离子聚合                  C自由基聚合

8．下列属于乳液聚合增速阶段结束的标志是      。

A单体液滴全部消失          B未成核的胶束全部消失          C  A和B均是

9．为了得到高分子量聚丙烯，丙烯最适合的聚合方式是      。

A阳离子聚合                  B自由基聚合                  C配位聚合

10．聚苯乙烯-alt-马来酸酐表示      。

A由苯乙烯和马来酸酐两单体合成的交替共聚物

B由苯乙烯和马来酸酐两单体合成的接枝共聚物

C由苯乙烯和马来酸酐两单体合成的嵌段共聚物

11．下列属于聚合物的聚合度变小的化学反应是      。

A聚醋酸乙烯酯醇解             B纤维素硝化           C聚甲基丙烯酸甲酯解聚

12．Q、e相近的一对单体，往往接近      。

A嵌段共聚                    B交替共聚                    C理想共聚

13．与阳离子聚合相比，阴离子聚合      。

A易终止                      B难终止                      C无终止

14．以下引发剂中不属于油溶性的为      。

A  AIBN                      B  K2S2O8                    C  BPO

15．悬浮聚合所用引发剂为      。

A油溶性                      B水溶性                      C  A和B均可

16．共聚时一对单体的r1•r2的值小于1是      。

A理想共聚                    B交替共聚                    C非理想共聚

17．聚乙烯醇是由      醇解得到的。

A聚甲醛                     B聚醋酸乙烯酯                 C聚乙烯

18．Ziegler最初发现的用于合成高密度聚乙烯的引发剂由      组成。

A  TiC14和Al(C2H5)3          B  TiC14和A1C13               C  A1(C2H5)3和Ti

19．2mol甘油和3mol邻苯二甲酸酐体系的平均官能度为      。

A  2                         B  2.4                         C  2.7

20．自由基聚合终止时，聚合物的平均聚合度（Xn）与动力学链长（ν）的关系是Xn=2ν，则终止方式为     。

A歧化终止                    B偶合终止                    C  A和B均可

21．聚氯乙烯和聚丙烯的英文缩写符号分别是      。

A  PVC和PU                 B  PET和PS                  C  PVC和PP

22．下列能引发异丁烯聚合的引发剂是      。

A  n-C4H9Li                   B  AIBN                      C  BF3/H2O

23．下列属于影响竞聚率的因素是      。

A温度                         B压力                        C  A和B均是

24．下列聚合方法中，      能在高聚合速率下获得高分子量聚合物。

A溶液聚合                    B本体聚合                    C乳液聚合

25．乙丙二元胶采用      交联。

A硫                         B过氧化物                     C  A和B均不能

三、简答题（共20分。答案一律写在答题纸上，否则无效。）

1．何谓自动加速现象？并解释其产生的原因。（5分）

2．在推导二元共聚物组成微分方程时，做了哪些基本假定？（5分）

3．阐述乳液聚合增速期、恒速期和降速期各阶段胶束、单体液滴、乳胶粒和聚合速率的主要特点。（10分）

四、计算题（共30分，每题10分。答案一律写在答题纸上，否则无效。）

1．用Carothers法计算下列混合物的凝胶点：

（1）对苯二甲酸与季戊四醇的摩尔比为2：1

（2）对苯二甲酸、乙二醇、丙三醇的摩尔比为2：1：0.6

2．甲基丙烯腈（M1）和苯乙烯（M2）共聚，已知r1=0.44，r2=0.37，[M1]0=0.3mol/L，[M2]0=0.7mol/L。

（1）求恒比点；

（2）示意画出共聚物组成曲线。

3．由1mol己二酸和1mol丁二醇合成Mn=8000的聚酯，两基团数完全相等，忽略端基对M的影响，求终止缩聚的反应程度p。